МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

Факультет професійної та технологічної освіти

Кафедра професійної освіти та технологій за профілями

О.Г. Гервас

_________________________________________

АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

_________________________________________

ЧАСТИНА І

Навчально-методичний посібник

Умань 2016

УДК  7.012 (075.)

ББК  85. 1я 73

Г 37

Рекомендовано до друку методичною радою факультету професійної та технологічної освіти

Уманського державного педагогічного університету

Імені Павла Тичини

(Протокол №8 від 25.03.16р.)

Рецензенти:

О.О. Піньчевська – доктор технічних наук, професор

А.Г. Грітченко - доктор педагогічних наук

Гервас О.Г.

Г 37 		Архітектурно-дизайнерське матеріалознавство. Частина І. Навчально-методичний посібник / Гервас Ольга Геннадіївна. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. - 149 с.

В навчально-методичному посібнику подається теоретичний матеріал із основ стандартизації архітектурно-дизайнерських та будівельних матеріалів, класифікації архітектурно-дизайнерських та будівельних матеріалів, будови та складу матеріалів, що використовуються у дизайні та будівництві. Детально розкриваються основні властивості, методи і засоби виготовлення та оздоблення основних видів будівельних та архітектурно-дизайнерських матеріалів. Надаються методичні рекомендації до проведення лабораторно-практичних занять з курсу «Архітектурно-дизайнерське матеріалознавство»

Для наукових працівників, викладачів та студентів інженерних, педагогічних та інженерно-педагогічних ВНЗ.

УДК  7.012 (075.)

ББК  85. 1я 73

Уманський державний педагогічний університет

Імені Павла Тичини

Гервас О.Г., 2016

ЗМІСТ

ПЕРЕДУМОВА…………………………………………………………........7

РОЗДІЛ 1. ЗНАЧЕННЯ КУРСУ «АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО» ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. БУДОВА, СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ…………………………………………………….9

1.1. Значення курсу «Архітектурно-дизайнерське матеріалознавство»…..9

1.2. Стандартизація будівельних матеріалів……………………………….11

1.3. Класифікація будівельних матеріалів…………………………………12

1.4. Будова та склад матеріалів……………………………………………..13

РОЗДІЛ 2. ВЛАСТИВОСТІ АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ……………………………………………………15

2.1. Фізичні властивості матеріалів………………………………………...15

2.2. Механічні властивості матеріалів……………………………………...16

2.3. Хімічні й технологічні властивості матеріалів………………………..19

РОЗДІЛ 3. ПРИРОДНІ АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ТА БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ……………………………………………………….20

3.1. Гірські породи й мінерали……………………………………………...20

3.2. Магматичні гірські породи……………………………………………..21

3.3. Осадові гірські породи………………………………………………….22

3.4. Метаморфічні гірські породи..................................................................24

РОЗДІЛ 4. ПРИРОДНІ КАМ’ЯНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОГЕННІ ВІДХОДИ…………………………………………………………………………...25

4.1. Природні кам'яні матеріали…………………………………………….25

4.2. Техногенні відходи……………………………………………………...25

4.3. Шлаки чорної металургії……………………………………………….27

4.4. Розкривні породи………………………………………………………..28

4.5. Відходи деревини й лісохімії…………………………………………..29

4.6. Відходи промисловості будівельних матеріалів……………………...29

РОЗДІЛ 5. БУДОВА ДЕРЕВА. МАКРО- ТА МІКРОСТРУКТУРА ДЕРЕВИНИ…………………………………………………………………………32

5.1. Частини дерева………………………………………………………….32

5.2. Головні розрізи стовбура……………………………………………….33

5.3. Мікроструктура деревини……………………………………………...36

5.4. Макроструктура деревини……………………………………………...37

РОЗДІЛ 6. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ. ЛІСОВІ МАТЕРІАЛИ………………………………………………………………………..41

6.1. Фізичні властивості деревини………………………………………….41

6.2. Механічні властивості деревини……………………………………….46

6.3. Технологічні властивості деревини……………………………………49

6.4. Деревні породи………………………………………………………….50

6.5. Вади деревини…………………………………………………………..50

6.6. Захист деревини від гниття, уражених комахами і загоряння……….51

6.7. Матеріали і вироби з деревини………………………………………...52

РОЗДІЛ 7. ВИДИ СУЧАСНИХ ДЕРЕВИННИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ……………………………………………………………………….54

7.1. Сфери застосування деревинних композиційних матеріалів………...54

7.2. Основні групи ДКМ…………………………………………………….54

7.3. Характерні ознаки ДКМ………………………………………………..56

7.4. Традиційні та сучасні види наповнювачів ДКМ……………………...57

7.5. Традиційні та сучасні композиційні матеріали……………………….59

РОЗДІЛ 8. СКЛО І СКЛОКРИСТАЛІЧНІ МАТЕРІАЛИ………………...73

8.1. Поняття скло…………………………………………………………….73

8.2. Скляні вироби у будівництві…………………………………………...73

8.3. Технологія виготовлення скла і його властивості…………………….78

8.4. Склокристалічні матеріали……………………………………………..80

РОЗДІЛ 9. КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ Й ВИРОБИ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ………………………………………………………………………...84

9.1. Загальні відомості………………………………………………………84

9.2. Сировина для виробництва керамічних матеріалів…………………..84

9.3. Загальна схема технології виробництва керамічних матеріалів……..86

9.4. Стінові керамічні матеріали……………………………………………87

9.5. Вироби для облицювання фасадів……………………………………..87

9.6. Плитки для внутрішнього облицювання………………………………88

9.7. Керамічні вироби для покрівлі й перекриттів………………………...89

9.8. Санітарно-технічна  кераміка й керамічні вироби спеціального призначення…………………………………………………………………………89

РОЗДІЛ 10. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»…………………………………...91

1. Лабораторно-практичне заняття №1

Тема: ВИВЧЕННЯ ОСНОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК І ВЛАСТИВОСТЕЙ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ ІЗ ПЛАСТИЧНИХ МАС……………………………………………………………...91

Практична робота

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ ІЗ ПЛАСТИЧНИХ МАС ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИК……………………….97

2. Лабораторно-практичне заняття №2

Тема: ШТУЧНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ НА ОСНОВІ В’ЯЖУЧИХ. ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ ТА КАМЕНІВ…………………………………………………………………………...98

Практична робота

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ ТА КАМЕНІВ………………………………………………………………………….101

3. Лабораторно-практичне заняття №3

Тема: ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ ВИРОБІВ ІЗ КАМЕНЯ……………………………………………….109

Практична робота

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОБРОБЦІ БУДЬ-ЯКОГО ДЕКОРАТИВНОГО ВИРОБУ ІЗ КАМІННЯ………………………….109

4, 5. Лабораторно-практичні заняття №4,5

Тема: ВИВЧЕННЯ ОСНОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ВЛАСТИВОСТЕЙ І ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ СКЛА ТА ВИРОБІВ ІЗ СКЛА……….113

Практична робота

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ СКЛА ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИК….118

6. Лабораторно-практичне заняття № 6

Тема: ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ АСПЕКТІВ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ СКЛА…………………………………………………119

Практична робота

Тема: ВІТРАЖНЕ МАЛЮВАННЯ НА СКЛІ…………………………...119

7. Лабораторно-практичне заняття №8

Тема: ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ДЕРЕВА, МАКРО- ТА МІКРОСТРУКТУРИ ДЕРЕВИНИ……………………………………………….125

Практична робота №1

Тема: ВИВЧЕННЯ МІКРОСКОПІЧНОЇ БУДОВИ ДЕРЕВИНИ ХВОЙНИХ ПОРІД………………………………………………………………..126

Практична робота №2

Тема: ВИВЧЕННЯ МІКРОСКОПІЧНОЇ БУДОВИ ДЕРЕВИНИ ЛИСТЯНИХ ПОРІД………………………………………………………………128

Практична робота №3

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ХВОЙНИХ ПОРІД ПО ЗОВНІШНІХ ОЗНАКАХ…………………………………………………………………………130

Практична робота №4

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ЛИСТЯНИХ ПОРІД КОЛЬЦЕСОСУДІСТИХ ПО ЗОВНІШНІХ ОЗНАКАХ…………………………………………………………131

Практична робота №5

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ЛИСТЯНИХ ПОРІД РАССЕЯННОСОСУДІСТИХ ПО ЗОВНІШНІХ ОЗНАКАХ…………………………………………………….132

8. Лабораторно-практичне заняття №9

Тема: ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВИНИ ТА ТИПІВ ЛІСОВИХ МАТЕРІАЛІВ………………………………………………..133

Практична робота № 1

Тема: ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ РОЗРІЗІВ І БУДОВИ СТОВБУРА ДЕРЕВА……………………………………………………………………………133

Практична робота № 2

Тема: ВИВЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ОЗНАК КОРИ ПОШИРЕНИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД……………………………………………………………….135

Практична робота № 3

Тема: ВИВЧЕННЯ ВІДМІННОСТЕЙ ЯДЕР І ЗАБОЛОНЬ ПОШИРЕНИХ ПОРІД ДЕРЕВ……………………………………………………………………..136

Практична робота № 4

Тема: ВИВЧЕННЯ РІЧНИХ ШАРІВ, РАННЬОЙ І ПІЗНЬОЙ ДЕРЕВИНИ………………………………………………………………………..138

Практична робота № 5

Тема: СЕРЦЕВИННІ ПРОМЕНІ, СЕРЦЕВИНА І ПРОЖИЛКИ……….139

Практична робота №6

Тема: СУДИНИ І СМОЛЯНІ ХОДИ……………………………………..141

Практична робота №7

Тема: КОЛІР, БЛИСК, ТЕКСТУРА І ЗАПАХ ДЕРЕВИНИ ДЕЯКИХ ПОРІД……………………………………………………………………………...143

9. Лабораторно-практичне заняття №10

Тема: ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ…..145

Практична робота

Тема: ВИКОНАННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ КОМПОЗИЦІЇ НА ДЕРЕВИНІ…………………………………………………………………………145

СПОСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………....................149

____________________________________________________________________

ПЕРЕДУМОВА

Значення курсу «Архітектурно-дизайнерське матеріалознавство» у підготовці фахівців важливе тому, що жодну споруду не можна правильно спроектувати, побудувати й експлуатувати без наявності відповідних будівельних матеріалів і всебічного знання їхніх властивостей. Вартість матеріалів у загальних витратах на будівництво складає не менше половини, тому знання функціональних особливостей кожного матеріалу дозволяє вирішувати питання, пов'язані не тільки з економією в будівельному виробництві, але і дає можливість фахівцю:  зробити і професійно обґрунтувати вибір матеріалу з урахуванням експлуатаційних характеристик;ф  правильно застосувати прийоми його обробки та укладання в споруди;  при необхідності замінити одні матеріали іншими без зниження якості споруди;  організувати правильне транспортування та зберігання матеріалу. Вивчення цієї дисципліни дозволяє вирішити широкий спектр проблем:  створення нових матеріалів шляхом використання раціональних рецептур з урахуванням ймовірнісних показників якості й надійності;  розширення вимог до матеріалів з урахуванням умов експлуатації;  керування якістю матеріалів за рахунок ускладнення рецептури при введенні коригуючих добавок.

Будівництво архітектура та дизайн є частиною матеріальної культури суспільства, за ним можна судити про прогрес науки і техніки, особливості побуту, національні традиції. Людина почала будувати перші житла ще в епоху неоліту (3 тис. років до н.е.), використовуючи природні матеріали: камені, шматки дерева, глину. Приблизно 7000 років тому, з використанням природного каменю в Древньому Єгипті вже будувалися ансамблі храмових і палацевих будинків, величезні піраміди-гробниці фараонів, багато з яких збереглися до наших днів не тільки як архітектурні пам'ятки, але і як свідчення нерозривного зв'язку людини і будівельного матеріалу. На зорі своєї будівельної діяльності люди, обмазуючи глиною дерев'яний каркас, одержували досить міцну стіну, згодом для будівництва почали використовувати виготовлені з глиняного тіста і висушені на сонці кубики – цеглу-сирець, а ще пізніше навчилися обпалювати вироби з глиняного тіста – виробляти міцну і довговічну кераміку. Так почали з'являтися штучні будівельні матеріали – не взяті готовими в природи, а виготовлені руками майстрів.

Згодом архітектурно-будівельними матеріалами стали скло, метал, бетон, пластмаси. Сучасні масштаби будівництва й різноманіття архітектурних рішень стимулюють розвиток ряду галузей знань, висуваючи перед наукою і технікою нові практичні завдання. Побудувати будинок, здатний прослужити людині століття, не так просто, це вимагає великих знань і рівня розвитку техніки. Вітчизняна наука відіграє важливу роль у розвитку будівельного матеріалознавства.

Створені нашими вченими технології виробництва цементу, металу, бетону, кераміки, теплоізоляційних і композиційних матеріалів використовують багато країн. За минулі десятиліття побудовані нові міста, зведені унікальні об'єкти, такі, як гідротехнічні споруди, промислові підприємства, атомні електростанції, наукові, навчальні й культурні центри. Завдяки союзу науки і будівельної інженерії створюються технології одержання нових, високоефективних, екологічно чистих матеріалів функціонального призначення. Виробництво цих матеріалів засновано на безвідходних і енергозберігаючих технологіях. З використанням теорії і технології композиційних матеріалів стрімко росте виробництво композитів, які володіють питомою міцністю, що перевищує аналогічну характеристику сталі в 15 разів.

Сьогодні в Україні великою популярністю користуються системи «сухого будівництва», що з успіхом заміняють традиційні штукатурку і цегельну кладку. Цікаві дослідження пов’язані з розробкою високоміцних бетонів (90...800МПа) за рахунок використання мікронаповнювачів, суперпластифікаторів, полімерів та дисперсного армування. З огляду на бурхливий розвиток науки і техніки фахівці припускають, що основними будівельними матеріалами в майбутньому також будуть метал, бетон і залізобетон, кераміка, скло, деревина, полімери.

Нові архітектурно-дизайнерські та будівельні матеріали будуть створюватися на тій же сировинній основі, але із застосуванням більш прогресивних технологічних прийомів і безвідходних технологій. Потік нових матеріалів з високими експлуатаційними характеристиками, довговічністю і надійністю  буде збільшуватися. Основним критерієм при виборі матеріалу буде екологічний.